权利要求书

1.一种菱镁矿颗粒氯化电解炼镁的方法，其特征在于：将菱镁矿和还原剂石油焦破碎并混合均匀后，加入氯化炉，同时向氯化炉中送入氯气进行氯化反应得到氯化镁，然后将氯化镁加入电解槽内电解得到镁和氯气。

2.根据权利要求1的菱镁矿颗粒氯化电解炼镁的方法，其特征在于：菱镁矿破碎成10～30mm粒度块料，还原剂石油焦破碎成3～25mm粒度的块料。

3.根据权利要求1的菱镁矿颗粒氯化电解炼镁的方法，其特征在于：菱镁矿和还原剂石油焦破碎后按照重量比为菱镁矿∶还原剂石油焦=8∶1的比例混合均匀。

4.根据权利要求1的菱镁矿颗粒氯化电解炼镁的方法，其特征在于：氯化反应温度为900℃～1000℃，向氯化炉中送入的氯气浓度为70～100%，氯化反应的速度达到1小时炉内氯化镁熔体升高80mm。

5.根据权利要求1的菱镁矿颗粒氯化电解炼镁的方法，其特征在于：把电解槽产出的镁加入连续精炼炉或坩锅精炼炉精炼，然后铸成镁锭。

6.根据权利要求1的菱镁矿颗粒氯化电解炼镁的方法，其特征在于：将电解槽产出的氯气返回氯化炉，并用液氯补充生产过程中损耗的氯气，氯化炉尾气经水洗和石灰乳洗涤净化其中的Cl2、HCL、CO2和升华物粉尘后排放。