具体实施方式

实施例。附图1所示的设备流程是由烧结窑(1).煤气发生炉(2)，煤气管道(3)，阀门(4)，供氧装置(5)，风机(6)，管道(7)，点火器(8)，窑盖(9)排风管(10)，余热回收装置(11)，除尘装置(12)，冷凝器(13)，二氧化碳回收装置(14)组成，各设备装置依次通过管道连接。余热回收装置(11)又和余热利用装置连接，余热利用装置是利用余热对矿石进行预加热、加工热水的装置;冷凝器(13)的冷却管通过管道和冷却水管道连接，排风管(10)位于烧结窑(1)的上部侧面。

附图2所示的烧结窑结构是由耐火层(15)，窑门(16)，位于耐火层(15)中的环形管道(17)，及环形管道内侧均匀分布的多个风口(18)，所述的煤气管道(3)的特征在于：是若干个独立的管道分别和环形管道(17)连接，每个管道都有独立的阀门(4)，所述的供氧装置(5)是能够制取氧气的装置，氧气通过管道(7)和风机(6)的出风管道会和并从烧结窑(1)的底部进入窑内，供氧装置(5)产生的氮气可回收作为商品出售。

烧结时先将破碎后的矿石装入烧结窑(1)，并盖上窑盖(9)然后打开燃气管道(3)最下面管道阀门(4)，和供氧装置(5)的管道阀门同时用点火器点火烧结，此时煤气从风口吹入到窑内和氧气混合燃烧，当达到烧结标准后，关闭第一道阀门，同时打开第二道阀门，如此依次向上分段烧结;调整各自的阀门可调整煤气、燃气和空气的配比，富氧空气从底部吹与可对下面已烧结好的产品进行降温，同时对富氧空气进行加热，出料时关闭所有阀门停止烧结，出料后再重复第一次操作。