权利要求书

一种轻质白云石镁水泥砌块和免烧蒸砖及其制造方法，其特征在于轻质白云石镁水泥砌块和免烧蒸砖由苛性白云石粉、氯化镁、轻质填料、惰性填料、水和保温材料组成，其质量比为1.00∶0.25～0.40∶0.50～1.0∶0.05～0.30∶0.60～1.20∶0.10～0.50，轻质填料为锯末或稻草(壳)或农作物秸秆粉等或其混合物，惰性填料为粉煤灰或矿渣粉或滑石粉或其混合物，保温材料为膨胀珍珠岩或膨胀蛭石或有机聚合物或其混合物，其制造方法为拌浆→成型→养护，拌浆的工艺要求为氯化镁溶液与苛性白云石粉、轻质填料、惰性填料、保温材料按比例的混合物进行拌合，形成料浆，成型的工艺要求为将上述浆料注入制块机或制砖机，压制后脱模，砌块的养护工艺要求为脱模后在环境温度、空气相对湿度小于80%条件下养护28天后为产品，蒸砖的养护工艺要求是在蒸气105～140℃的加压箱(或柜)中养护0.5～2.0小时，出柜后在环境温度下养护28天，可为成品。