发明内容

将干燥的蛇纹石酸浸渣在一定温度下煅烧制备出煅烧酸浸渣;将煅烧后的蛇纹石酸浸渣添加到加热的基质沥青中，搅拌混合一定时间后自然冷却，得到一种蛇纹石酸浸渣填充改性的道路沥青材料。 其工艺步骤及工艺参数如下：

(1)蛇纹石酸浸渣煅烧

煅烧温度300～800℃;煅烧时间15～120min。

(2)酸浸渣填充改性道路沥青

煅烧后的酸浸渣添加量为基质沥青质量的2%～16%;沥青与酸浸渣混合温度120～180℃;搅拌混合时间15～60min。 表1所示为煅烧前后蛇纹石酸浸渣的主要化学成分。煅烧前后酸浸渣的比表面积分别为319.662m2/g和379.33m2/g。

表1酸浸渣煅烧前后的化学成分

| 样品名称 | 化学成分% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | 烧失量 |
| 煅烧前 | 79.54 | 1.53 | 0.30 | 0.26 | 3.78 | 0.32 | 0.44 | 0.68 | 12.7 |
| 煅烧后 | 88.42 | 1.54 | 0.43 | 0.17 | 4.11 | 0.83 | 0.00 | 0.28 | 4.36 |

用本发明方法制备的蛇纹石酸浸渣填充改性的道路沥青的当量软化点T800从45.53℃提高到53.00℃以上;当量脆点T1.2从-7.57℃下降到-14.00℃以下;针入度比从47%提高到了61%;道路沥青的高、低温性能以及抗老化性均得到显著改善。