具体实施方式

实施例一：

取AH-70号沥青500g于盛样皿中，置于加热板上，用搅拌机边加热边搅拌，升温至140℃后，缓缓加入蛇纹石酸浸渣30g，搅拌混合20min，即得蛇纹石酸浸渣填充改性沥青材料。采用国家标准方法检测这种酸浸渣填充改性沥青材料的针入度、延度、软化点、当量软化点、粘弹性区间、抗老化以及与集料的粘附性等性能。

实施例二：

取AH-70号沥青500g于盛样皿中，置于加热板上，用搅拌机边加热边搅拌，升温至120℃后，缓缓加入蛇纹石酸浸渣40g，搅拌混合30min，即得蛇纹石酸浸渣填充改性沥青材料。采用国家标准方法检测这种酸浸渣填充改性沥青材料的针入度、延度、软化点、当量软化点、粘弹性区间、抗老化以及与集料的粘附性等性能。

表2为实施例所得填充改性沥青样品的主要性能指标检测结果。

表2实施例样品的主要性能指标检测结果

| 实施例 | 针入度（25℃） | 针入度指数（PI） | 延度（25℃） | 软化点 | 当量软化点 T800 | 当量脆点T1.2 | 粘弹性区间（℃） | 抗老化（针入度比）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 48.5 | -0.165 | 42.5 | 49.5 | 54.14 | -14.72 | 68.86 | 62.89 |
| 二 | 49.8 | -0.285 | 44.5 | 47.2 | 53.57 | -14.05 | 67.62 | 61.85 |
| 基质沥青 | 68.5 | -1.574 | ＞100.0 | 44.8 | 45.53 | -7.50 | 55.15 | 47.00 |