权利要求说明书

1.一种综合利用蛇纹石酸浸渣填充改性道路沥青的方法，其特征是，将干燥的蛇纹石酸浸渣进行煅烧后添加到加热的基质沥青中搅拌混合、自然冷却，得到一种蛇纹石酸浸渣填充改性的道路沥青材料。

2.权力要求1中所述的将干燥的蛇纹石酸浸渣进行煅烧，其特征是煅烧温度300～800℃;煅烧时间15～120min。

3.权力要求1中所述的将干燥的蛇纹石酸浸渣进行煅烧后添加到加热的基质沥青中搅拌混合、自然冷却，其特征是煅烧后的酸浸渣的添加量为基质沥青质量的2%～16%;沥青与酸浸渣混合温度120～180℃;搅拌混合时间15～60min。