发明目的

用重质氧化镁矿或使用菱镁矿经煅烧成氧化镁粉后，再与石油沥青，搅拌后，压制成团产出料球φ25-40，在和冶金焦碳块(50-80)混合后，再把它们干燥后加入密闭式大电阻炉内，电能把原料升温到1000℃-1050℃，烧水锅炉烧出水蒸气，输送到A碳电阻炉内，电能把冶金焦煤升温到880℃-1080℃使水H2O分解成水煤气(H2O+CΔ=H2+CO)后一同输入大电阻炉内和赤热的氧化镁，被氢气拆换出氧化镁中的氧原子形成(H2+MgOΔ=Mg+H2O)把镁冶炼出来成液态镁，流入B镁电阻炉内，用电能开温到1120℃-1180℃，液态镁被升温后蒸发变成镁蒸气后在输入镁冷凝器内冷却成固态镁，全都在全密闭的条件下进行，后装入全密闭的包装箱内，运出成品精镁产品。

技术方案

重质氧化镁粉或优质菱镁矿，菱镁矿用破碎机把矿石，碎成(50-60)块矿，再用冶金焦碳块(50-80)按比例(重量比1∶0.5=1∶0.6)混合后鼓风炉内，升火后，碳燃烧与矿石共同升温到1300℃-1400℃以上，把矿石中的碳酸根分解后，成二氧化碳和氧化镁粉。(MgOCO3Δ=MgO+CO2 C+O2发热生成CO和CO2等)气体排出，煅烧成氧化镁粉。或者原料本身就是氧化镁粉，镁冶炼就不用煅烧这段工序，直接倒入搅拌机内外加一定量的石油沥青，混合搅拌后，再送入成团机压制成料球φ25-40，后再与冶金焦碳块(φ50-80)混合，按重量比(1∶1.2-1∶1.5)进入干燥炉干燥后，送入密闭式大电阻炉内，电阻炉通上电源后，由电能把它们共同升温到1000℃-1050℃，电阻炉升温的原理和方法是，焦碳块是电阻较大的导体，当电流通过的电阻把电能转换成热能，由于料球在焦矿块的空穴位中，焦碳块的热能传导给料球，使料球和焦碳块共同升温到1000℃-1050℃时，再由烧水锅炉，把水烧成水蒸气，送入A碳电阻炉内，电阻炉通电后炉内的焦碳块(50-80)迅速升温到880℃以上，水蒸气和赤热的焦碳层，产生热化学反应生成水煤气(H2O+CΔ=H2+CO)一同输送到大电阻炉内，高温氢气和氧化镁反应生成液态镁，因为镁的沸点是1105℃，(H2+MgOΔ=Mg+H2O)高温的水蒸气再度被赤热的碳层分解成氢气和煤气(H2O+CΔ=H2+CO)，本发明方法用小量的水蒸气就能把较多的氧化镁冶炼成液态镁。等于水蒸气就是催化剂也!液态镁流入B镁电阻炉内。电阻炉通电把液态镁升温到1120℃-1180℃，使镁成气态镁(镁蒸气)，因镁沸点(1105℃)，气态镁送入镁冷凝器内降温冷却到100℃以下，镁先成液态后转变成固态镁，在密闭的条件下包装，并装入密闭的容器内成产品运走，电阻炉内的煤气(CO)被抽风机抽入水除尘器洗涤后输送到煤气柜内，再输送到用煤气的地方，输一部份煤气到烧水锅炉用。炉渣定期排出后，这就是全程冶炼全过程。