本发明一用的原料是重氧化镁粉或菱镁矿做原料时，用破碎机碎成40-60料块，冶金焦碳可用人工碎成60-80的焦碳块，经干燥后加入煅料炉内，升火后煅烧成氧化镁粉，从炉内取出氧化镁粉倒入搅拌机内，加入一定量地石油沥青，混合搅拌后输入成团机内，压制成(Φ25-40)的料球，而把料球和焦碳块(Φ50-80)混合(比例1∶1.2-1∶1.5)送入干燥机内烘干后，装入内密闭式大电阻炉内，由密闭式加料斗装入电阻炉内，大电阻炉外壳是用钢板卷制成圆筒型，内有保温层(珍珠岩)保温层内是耐火砖和石墨碳砖卷砌而成的炉胆，内是炉腔。石墨碳砖电极分为A、B、C三相并与电炉变压器、用铜导电瓦、铜电线相互连接成回路，电炉变压器又和控制屏与电源线连接。大电阻炉的炉腔大、小和高、矮是由设计者设计的电阻炉能冶炼出镁产量多少而定。我以我设计的年产3000吨精镁的冶炼炉为例，大电阻炉用钢板S10-16卷制成圆筒型，直径是2800，内装保温层厚度为200左右，内砌耐火砖和石墨电极成圆筒型，总厚度是400左右，这样内阻炉腔直径在1600左右，高是5800。电炉变压器总功率为4800KVA左右。电阻炉的炉盖用全用钢板与炉体壳焊接成密闭式，上有密闭式加料斗，由盖和阀门组成，外有出炉气管与炉体上部相连，出炉气的烟道管与水除尘器相连，除尘器与水源管相连，内安装有除尘喷水龙头，把水喷成细珠壮，喷向烟尘，内还有3-4道隔板，上有小孔的钢板焊接成的隔板，用于增加水和烟尘气的接作次数的功能，得到更好地除尘与降低出炉气体的温度，也好保护抽风机等，抽风机把除尘后，把含水的煤气送入煤气柜内至用户。

大电阻炉的炉身和炉盖外都安装有高温温度计，用来测量与控制炉温用，在大电阻炉的底部安装有3个进水煤气孔，成φ120弧长直通到电阻炉的炉腔内。A碳电阻炉与大电阻炉的构造相同，不同之处，头上有一个密闭式加碳斗，碳从加碳斗密闭加入炉体内，后升温成1000℃以上的赤热的焦碳块。相同之处都用电能转换成热能把冶金焦碳块升温到1000℃以上，当A电阻炉底送入了水蒸气，电阻炉内高温的碳，与水蒸气进行热化学分解反应，生成水煤气后，直送大电阻炉底的炉腔内，(H2O+CΔ=H2+CO)，水煤气中的氢气把大电阻内的氧化镁矿，中的氧原子夺走，冶炼出液态镁(H2+MgOΔ=H2O+Mg液态)。A碳热电阻炉的直径小，内炉腔φ在600-800，上三个孔与大电阻炉底相通直到大电阻炉腔内。它的底布也有三个水蒸气管道，同样直通A碳阻炉腔内。它由烧水锅炉，烧出的水蒸气供应到A碳电阻内，这样A碳电阻炉才能产生水煤气(H2CO)。利用控制屏的电器装制，显示有多少高的温度，再用控制电压高低和电流的大小，来控制供煤气量和水的多少，得到控制产水煤气量的多少。同样的方法控制大电阻炉与B镁电阻炉的参数，共同得到最佳参数冶炼精镁的过程和效果。大电阻炉底用耐火砖砌成，成8°-10°的小斜面，斜口处有一个出镁口，它一直通到B镁电阻炉内，B镁电阻炉的构造和大电阻炉相同，只是炉体小得多，内炉腔直径φ360-480，同样用钢板卷制外壳，内由耐火砖、石墨碳砖电极、铜导电瓦、铜导线与电炉变压器相连，由控制屏上的开关控制通电的工作。B镁电阻炉通电后，把液态镁用电能升温到1120℃-1180℃，使镁控温蒸发成镁蒸气，因为镁的沸点是1105℃。它有一个镁蒸气管与镁冷凝相连，镁蒸气由镁蒸气管输入镁冷凝器，镁冷凝器把输入的镁蒸气冷却到100℃以下密闭式包装的密封桶内运出成精镁产品。