科学原理：

因为镁金属是很活拨的金属之一，又是轻有色金属之一，用煅烧镁粉炉的1200℃-1400℃高温下，菱镁矿也就是把碳酸镁矿高温分解成氧化镁和二氧化碳(MgCO3Δ=MgO+CO2)粉状的重氧化镁和石油沥青混合压制成料球，原理是非常科学的，这样才能进入大电阻炉内混合在φ大的焦碳块的空穴中，焦碳块是导电的电阻大导体，这样它能很好地在通过的大电流发热，把电能转化成热能，把料球(氧化镁)升温到880℃-1080℃之间，控制屏控制电压高低和电流量的大小，使大电阻炉、A碳电阻炉、B镁电阻炉温度在最佳参数内，又因水蒸气在与高温的碳层混合就会分解成水煤气(H2O(蒸气)+CΔ=H2+CO)也是本冶炼法中最关键、最科学，制造出氢的方法。又因氢气是现有工业生产中最好的，还原性最强的物质之一，氢气它能在高温下和高温的氧化镁，产生化合的夺氧反应(H2+MgOΔ=Mg+H2O(蒸气))冶炼出液态粗镁，同时水蒸气高温状态下，又与电阻炉内的高温碳原子反应生成水煤气(H2O(蒸气)+CΔ=H2+CO)又连续与氧化镁反应，水蒸气起到催化剂的功能，是本发明最理想的效果。液态粗镁流入B镁电阻炉内，精炼的过程是电阻炉用电能转化成热能，使液态粗镁升温超过镁沸点1105℃到1120℃-1180℃使镁成镁蒸气，自然把粗镁中的杂质除掉，镁蒸气就是精镁，镁的含量99.99%-99.995%的精镁蒸气在密闭的条件下进入镁冷凝器先控温冷却到1000℃左右成液态镁，再顺流入镁冷凝器下段逐渐冷却到100℃以下，变成固态镁被密闭式包装成产品(密闭式容器内)。上部的水除尘器把出炉的煤气中烟尘除去并冷却降温到100℃以下，得到既除尘、又降温是非常科学的，把含水的煤气抽入煤气柜，后水被排出，煤气送到用户使用。得到清洁和安全的效果。

与背景技术比较效果

1、本发明冶炼精镁的方法和工艺、设备都在密闭的条件下进行，比电解氯化镁工艺流程简单可靠，运行安全性和环保节能都好得多。

2、本发明比电解熔融氯化镁用电量小，并无氯气的危险性。又环保又节能，并一次性冶炼出精镁，是镁冶炼法中独一无二的技术。

3、电阻炉把电能转化成热能，是最简单又最实用的方法，背景技术中是没有的，水煤气中的氢气是最好的还原剂，它只能在本发明的电阻炉中才能很好地把氧化镁冶炼出液态粗镁，因为反应温度控制在镁沸点以下的最佳效果，所以背景技术不能相比配的。

4、本发明中的烧水锅炉把水烧成水蒸气，是非常简单又科学的，水蒸气进入A电阻炉内后，与A碳阻炉把电能转化成热能使焦碳块中的碳元素控制升温到880℃-1080℃在最佳水煤气发生温度内，是最节能的生产氢气法，并最廉价地制造出氢气的方法，背景技术是没有的。

5、用水煤气中的氢气法拆换出高温氧化镁中的氧原子是非常科学与简单的，因为氢气是最好的还原剂之一，成本也很低，背景技术是办不到的。

6、背景技术用硅铁去折换氯化镁中的镁冶炼出粗镁成本高，工艺流程复杂，可靠性差，污染严重等。

7、本发明，用B镁电阻炉能很好地控制把粗镁由液态升温蒸镏成气态精镁是很科学的，背景技术是办不到的。

8、本发明的镁冷凝器，能很好分段控温冷凝精镁蒸气成液态精镁后，再逐渐冷却成固态精镁(99.99%-99.995%)，用很好密闭包装进封闭的容器内后成产品。工艺流程简单好操作等比背景技术好。

用现有设备、材料实现本发明的最好方式：

本发明由煅烧炉(12)把菱镁矿、焦碳块伙同在炉内煅烧成氧化镁粉，经出氧化镁口(39)排出，与石油沥青压制成料球，干燥后加入大电阻炉(8)内。电力控制屏(1)上部安装有仪表、指示灯、温度表、各种控用的开关，用铜导电线(3)连接，再与三台电弧炉变压器(2)用铜导线(3)连接，并用细铜线与高温温度计(37)的热电偶的温度表连接，用来测示各电阻炉的温度，再用控制屏(1)上的开关和其它控制设备，控制电压高低和电流量的大小，确保电阻炉(7)、(8)、(18)在最佳参数上的状态下工作进行镁冶炼的全过程。

本发明的烧水锅炉(6)，有水源进水管(25)和炉体(6)内，由锅炉管(29)加热成水蒸气后由水蒸气输送管(26)输入A碳电阻炉(7)内，煤气进气管(31)和上面阀门(20)与鼓风机(17)，它们用来控制风量和燃气量，控制进水量大小和温度与出水蒸气量的多少，得最佳效果。外还有支足架(36)组成，水蒸气进入A碳阻炉内(7)后与高温的赤热焦碳层，产生热化学反应生成水煤气(H2O(蒸气)+CΔ=H2+CO)用输气管(26)输送入大电阻炉(8)的炉腔内。A碳热电阻炉(7)的外壳是钢板(9)卷制而成全密闭状态下工作。在炉顶有加碳料斗(22)和阀门(20)、料斗盖(21)所组成，预热后到800℃-900℃的赤热焦碳块密闭加入到A碳电阻炉(7)的炉腔内，加料过程是先打开料斗盖(21)加入碳块后，在关好料斗盖后，再打开料斗阀门(20)，碳块落入炉腔中后关好阀门(20)，这样加料进程是全密闭。A碳电阻炉(7)的炉内外是保温层(10)内是耐火砖(4)和石墨电极(5)很好地分成三等分，共同组成电阻炉的炉腔，焦碳块在炉腔内经铜导电瓦(35)与石墨电极(5)通电后，电流通过焦碳块时，使焦碳块升温到880℃-1080℃，这样水蒸气就能确保转化成水煤气。A碳电阻炉(7)的下部有出炉渣中(30)和阀门(20)组成，用于出炉渣用，在下是炉体支座(34)。在炉体上部和中部都安装有高温温度计(37)。A碳电阻炉(7)的水煤气管(26)把水煤气源源不断地送入大电阻炉(8)底部的炉腔内，大电阻炉的外壳是用钢板(9)卷制而成，内有保温层(10)是珍珠岩，再内是由耐火砖(4)和石墨极(5)和铜导电瓦(35)所组成，用铜导线(3)把电炉变压器(2)，直接到控制屏(1)，下面有出渣口(30)和阀门(20)组成用于定时出渣用。大电阻炉(8)在炉体下部还有一个出液态粗镁口(28)直通B镁电阻炉(18)的炉腔内。大电阻炉(8)顶部有加料斗(19)和盖(21)所组成，经过干燥后的氧化镁用石油沥青搅拌压制成φ25-40的料和焦碳块(φ50-80)按(1∶1.2-1∶1.5)混合均匀后，把料斗盖(21)打开一切加入大电阻炉腔内，再盖好盖使电阻炉在密闭状态下工作，由控制屏(1)和电炉变压器(2)接通电后使炉腔中的焦碳和料球共同升温到1000℃-1050℃之间，水煤气中氢气(H2+CO)和氧化镁产生置换反应，(H2+MgoΔ=Ng+H2O)氢气冶炼出液态镁。同时这样炉内产生连继反应，H2O(蒸气)+CΔ=H2+CO氢气又来置换出镁原子，使大电阻炉(8)内，源源不断地冶炼出液态粗镁流入镁精炼B镁电阻(18)内，大电阻炉(8)整体放在支座(34)上。电阻炉(8)内余下的CO和共它出炉气体经烟尘管(27)，被抽风机抽入炉上部的水除尘器(11)内，水源供水进入水管(25)流出到喷水龙头(24)把水喷成小水珠，与出炉气和粉尘混合，再经有许多小孔的隔板(23)多道接作除尘后，出渣口(30)排出尘渣，煤气被降温后被抽风机(14)抽煤气柜(33)后由煤气管(32)输出供给用户和烧水锅炉。上有阀门20控制流量。各处都有高温温度计(37)，液态粗镁经出镁管(28)流入B镁电阻炉(18)后，由精镁炉把液态粗镁用电能升温到1120℃-1180℃，使粗镁从液态蒸馏成镁蒸气，因为镁的沸点是1105℃，经镁蒸气管(16)送入镁冷凝器(13)内冷却到100℃左右，由温度计(15)显视出。成精镁装入包装容器(38)内成产品。B镁电阻炉(28)外用钢板卷制内有保温层(10)内是耐火砖(4)和石墨碳做成的三相电极(5)与其它电阻炉一样有铜导电瓦(35)和铜导线和电炉变压器(2)连控制屏(1)当液态镁流入炉内后才通电，使电能转变成热能把粗镁升温到1120℃-1180℃的范围内，确保粗镁蒸馏成精镁。外以安装有高温温度计(37)用来测定与控制温度用。上有镁蒸气管(16)道口与镁冷凝器(13)相连，下在足支架(36)。当精镁蒸气送入镁冷凝器(13)后逐渐冷却到100℃以下，镁蒸气冷却成固体精镁被送入装镁容器(38)内都密闭式进行包装成产品精镁出售，这就完全了整过镁的冶炼过程。

重氧化镁矿直接冶炼成精镁的电阻炉是在密闭状态下进行，全炉的材料运输系统、起重系统、原料成型系统、供排水系统、供电系统等……不直接属于本发明之内，所以在此不在多加说明。重氧化镁矿直接冶炼成精镁法冶炼炉分大、中、小型，大型年产1万吨，中型年产量在5000吨，小型年产量在3000吨镁。以上是本发明最优选实例，是用电能高温水蒸气外，大电阻炉A、B电阻炉以电作为能源，在密闭状态下直接把重氧化镁矿冶炼出精镁、煤气、炉渣和水蒸气的冶炼炉，用此方法冶炼出铜、铁、锑等……金属，不管炉的溶积大小与各种形态的变型炉都属于本发明的范围内。