权利要求书

1、一种含煤矸石和镁橄榄石的高炉用炮泥耐火材料及其制备方法，其特征在于：该炮泥耐火材料中含有适量的煤矸石、镁橄榄石或煅烧镁橄榄石等矿物原料。

2、根据权利要求1所述的一种含煤矸石和镁橄榄石的高炉用炮泥耐火材料，其特征在于：在炮泥耐火材料的组成中煤矸石占炮泥耐火材料总质量的0.1～55％，镁橄榄石和煅烧镁橄榄石占炮泥耐火材料总质量的0.1～55％。

3、根据权利要求2所述的一种含煤矸石和镁橄榄石的高炉用炮泥耐火材料，其特征在于：在制备炮泥耐火材料时，煤矸石、镁橄榄石以及煅烧镁橄榄石这三种原料可以添加其中一种，也可以两种或者三种同时添加，主要以颗粒和细粉形式加入，煤矸石、镁橄榄石和煅烧镁橄榄石的粒度在0.001mm～12mm之间。

4、根据权利要求3所述的煤矸石，其特征在于：所述煤矸石中Al2O3含量大于10％。