发明内容

本发明的目的是针对现有煤矸石和镁橄榄石的综合高效增值利用途径较少以及高炉出

铁口用炮泥所用原料价格较高而导致成本较高的突出问题，提出一种含有煤矸石和镁橄榄

石的高炉用炮泥耐火材料及其制备方法，通过在高炉用炮泥耐火材料中添加适量的煤矸石、

镁橄榄石和煅烧镁橄榄石熟料，制备出低成本且具有优良使用性能的高炉出铁口用炮泥耐

火材料。

本发明提出的一种含有煤矸石和镁橄榄石的高炉用炮泥耐火材料及其制备方法，其特征

在于：该高炉用炮泥耐火材料含有适量的煤矸石、镁橄榄石或煅烧镁橄榄石等矿物原料。

在所述高炉用炮泥耐火材料组成中，煤矸石占炮泥耐火材料总质量的0.1～55％，镁橄

榄石和煅烧镁橄榄石占炮泥耐火材料总质量的0.1～55％。

在所述高炉用炮泥耐火材料制备时，煤矸石、镁橄榄石和煅烧镁橄榄石等三种原料可

以添加其中一种，也可以两种或者三种同时添加，主要以颗粒和细粉的形式加入，其粒度

可在0.001mm～12mm之间。

所述高炉用炮泥耐火材料中所述的煤矸石，其特征在于：所述煤矸石中Al2O3含量大

于10％。

本发明将煤矸石、镁橄榄石和煅烧镁橄榄石作为原料部分替代价格较贵的优质矾土熟

料、刚玉以及碳化硅等原料，本发明具有降低高炉用炮泥耐火材料的生产成本、节约优质

矾土熟料等资源，减少高能耗的刚玉和碳化硅等耐火原料的消耗，同时丰富煤矸石固体废

弃物和镁橄榄石的高效增值的利用途径，对保护生态环境方面也具有重要意义。

本发明以刚玉颗粒、碳化硅颗粒、焦炭粉、粘土细粉等为主要原料，添加适量的煤矸

石、镁橄榄石或煅烧镁橄榄石，以改性沥青、焦油或树脂做结合剂，搅拌混合后通过练泥

机(也可以是真空练泥机)挤出后即可得高炉出铁口用炮泥耐火材料。配料中各原料按质

量百分比范围可为：刚玉10～71％，碳化硅2～21％，粘土细粉5～30％，焦炭粉5～30％，

煤矸石0.1～55％，镁橄榄石和煅烧镁橄榄石0.1～55％，结合剂10～30％。刚玉可以采用

8～5mm、5～3mm、3～1mm和≤1mm这几种粒度，碳化硅颗粒选择≤1.0mm，粘土细粉、

焦炭粉和中温沥青粉选择≤0.1mm，煤矸石和镁橄榄石可采用粒度为3～0.5mm和≤0.5mm。

各原料具体的百分含量、颗粒大小和颗粒级配，可根据各高炉实际情况进行调整。

具体制备工艺为：先将所有细粉料(刚玉和碳化硅细粉、粘土细粉、焦炭粉和中温沥

青粉等)混合均匀，然后在搅拌机中先把所有粗颗粒原料搅拌5分钟，加入一半结合剂，

搅拌10分钟，使粗颗粒表面被结合剂润湿，然后将细粉料加入搅拌机，再搅拌10分钟后，

加入另一半结合剂继续搅拌15分钟，然后经过练泥机(也可以是真空练泥机)挤出，即

可将该炮泥耐火材料包装发运使用。

本发明所述的高炉用炮泥耐火材料的制备工艺流程为：

原料→配料→搅拌机搅拌→添加结合剂→搅拌机搅拌→练泥机挤出→包装→炮泥耐

火材料→使用