技术领域及背景

技术领域

本发明涉及高品位中档镁砂的冶炼方法。

背景技术

目前，传统的高品位中档镁砂的冶炼方法是利用180目以上的苦土为原料，压制成直径40-60mm的球团状，用焦炭进行冶炼。按照国家标准，中档镁砂含量为95%，体积密度（g/cm3）为3.2。用传统的冶炼方法可达到95%的含镁量，但体积密度却达不到。采用加大焦比进行冶炼，产品体积密度可达到标准，但含镁量却达不到，因此中档镁砂的质量很难满足市场需求。