发明内容

本实用新型提供一种镁锆筒形砖，目的是防止堵塞使气流更加通常，同时减轻重量，增大换热面积。

本实用新型具体采用如下技术方案：

一种镁锆筒形砖，包括立方体形的筒形砖本体，中间具有与本体形状类似的腔体，其特征是，所述筒形砖四面倒角；其顶面的四个长边上分别设有凸起，其底面的四个长边上分别设有与之对应的半椭圆形凹槽，凹槽深度大于凸起高度，所述凸起在筒形砖纵向排列时嵌入凹槽内。

本实用新型优选的方案是：凹槽深度与凸起高度尺寸比是3～4∶1。

与现有技术相比，本实用新型的优点是：

1)本实用新型纵向码砌时，凸起嵌入凹槽后，仍留有一定空隙；筒形砖横向排列时，中间留有空间，使得气流流通通畅，且万一堵塞，容易疏通；

2)本实用新型客观上省料，使得蓄热室整体重量轻，而换热面积大，提高了效率。

附图说明

图1是本实用新型俯视示意图；

图2是本实用新型纵向码砌时的侧视示意图；

图3是本实用新型横向排列时俯视示意图。

图中，1为筒形砖本体，2为凸起，3为凹槽。