权利要求书

1.两种综合利用硼泥、菱镁矿和滑石矿制备氧化镁、二氧化硅的绿色冶金方法，其特征包括以下步骤：

(一)

(1)磨细

将硼泥、菱镁矿和滑石矿(以下简称物料)磨细到40μm以下备用；

(2)磁选除铁

将物料经强磁选除铁，使铁含量达到0.3％以下；

(3)酸处理

将磨细后的物料与一定浓度的硫酸溶液在80℃以上反应1.5h以上，然后过滤分离。滤渣主要为二氧化硅，滤液为硫酸镁溶液；

(4)碱处理

将步骤(3)得到的渣与NaOH以适当比例混合后在100～800℃下反应1h以上。然后水浸，过滤分离，滤液为硅酸钠溶液；

(5)氧化镁的制备

将步骤(3)得到的滤液蒸发结晶，得七水硫酸镁；将七水硫酸镁加热至200℃烘干，然后在1200℃以上煅烧，得到MgO和SO3气体，SO3气体用硫酸溶液吸收，制成硫酸。

(6)碳酸化分解制备二氧化硅

向由步骤(4)得到的滤液中通入CO2气体(CO2含量为20～100％，其余为氮气)溶液温度为60～90℃，气体流量为30～120ml/min。溶液的pH值降到9。然后，在常温下继续通入CO2气体至溶液pH值降到7。反应生成SiO2和Na2CO3，过滤分离得SiO2。加热脱水得到SiO2粉体。

(二)

(1)磨细

将硼泥、菱镁矿和滑石矿(以下简称物料)磨细到40μm以下；

(2)磁选除铁

将物料经强磁选除，铁使铁含量达到0.3％以下；

(3)碱处理

将磁选除铁后的物料与NaOH以适当比例混合后在100～800℃下反应1h以上；

(4)水浸处理

将步骤(3)得到的产物用体积量1～10倍水、温度20～100℃的水在60～90℃下恒温搅拌30～50min。

(5)过滤分离

将步骤(4)得到的水浸产物过滤分离。滤液为Na2SiO3，滤渣主要为Mg(OH)2；

(6)氧化镁的制备

将步骤(5)得到的滤渣由螺旋溜槽除杂后，洗涤、烘干、粉碎、筛分，在450～550℃煅烧得到氧化镁产品。

(7)碳酸化分解制备二氧化硅

向步骤(5)得到的滤液中通入CO2(CO2含量为20～100％，其余为氮气)溶液温度为60～90℃，气体流量为30～120ml/min。溶液的pH值降到9，然后在常温下继续通入CO2气体至溶液pH值降到7。反应生成SiO2和Na2CO3，过滤分离得SiO2。加热脱水得到SiO2粉体。

2.根据权利要求1所述综合利用硼泥、菱镁矿和滑石矿制备氧化镁、二氧化硅的绿色冶金方法，其特征在于(一)步骤(6)和(二)步骤(7)得到的Na2CO3滤液在65～90℃与CaO苛化反应5～20min，其中CaO与Na2CO3的质量比为1～1.5，生成氢氧化钠和碳酸钙沉淀，氢氧化钠返同碱处理工序，碳酸钙分解制备CO2和CaO，用于碳分和苛化工序。