发明内容

本实用新型要解决的技术问题：克服现有技术中的缺陷，提供一种经表面处理能防水的镁砂或镁钙砂，该产品结构简单，防水效果好。

本实用新型的技术方案：

一种经表面处理的镁砂或镁钙砂，其外表面包覆有聚乙烯层。

所述的聚乙烯层厚度为0.05～0.2mm。

所述的聚乙烯层是将聚乙烯加热熔化后，然后粘合到镁砂或镁钙砂表面，形成聚乙烯薄膜。

所述的镁砂为高纯镁砂、中档镁砂或电熔镁砂。

所述的镁砂或镁钙砂的直径为1～8mm，所述镁砂或镁钙砂的形状为球形、近似球形、椭球形或近似椭球形。

本实用新型的有益效果：

1、本实用新型是将镁砂或镁钙砂颗粒进行化学处理，使其表面包裹一层聚乙烯薄膜，使该产品保持原性能的同时，具有防水化性能好，生产成本低，性能稳定，保存时间长等优点。

2、本实用新型主要用于镁质耐火预制件的骨料，可提高镁质耐火预制件产品的成品率，适用于尺寸为1～8mm的镁砂或镁钙砂颗粒的防水化表面处理，可用较低成本提高镁砂或镁钙砂的抗水化性能，进而提高镁质预制件的产品性能。

3、本实用新型产品结构简单，成本较低，使用范围广，易于推广。

四、附图说明：

图1为经表面处理的镁砂或镁钙砂结构示意图

图中1为镁砂或镁钙砂，2为聚乙烯层。