权利要求书

1.一种用废镁碳砖提取再生含碳电熔镁砂的方法，其特征在于：包括以下步骤

①除去废砖表层杂物；

②装窑，采用外来燃料加热，升温至800℃-1000℃，物料内的石墨开始燃烧作燃料，鼓风80mm-180mm升温至1350℃-1400℃，物料表层形成脱碳层；

③继续鼓风30min-90min，降温到600℃-650℃，保温300min-600min，使物料中的结合剂氧化；

④冷却，出窑，剔去脱碳层；

⑥破碎，碾压，筛分，成品。

2.根据权利要求1所述的用废镁碳砖提取再生含碳电熔镁砂的方法，其特征在于：采用坚窑，所述步骤①除去废砖表层杂物后破碎，步骤②采用外界燃料，窑底鼓风，边鼓风边添料，添窑的速度为90-110kg/min，待窑温升到800℃-1000℃时靠物料内的石墨氧化燃烧，靠物料作燃料，一次性将窑装成，鼓风80min-120min，升温至1350℃-1400℃，物料表层形成脱碳层；③继续鼓风30min-50min，降温到600℃-650℃，保温300min-360min。

3.根据权利要求2所述的用废镁碳砖提取再生含碳电熔镁砂的方法，其特征在于：所述步骤④冷却，出第一窑，剔去脱碳层；还包括步骤⑤出第一窑后迅速加满第二窑，此是窑温在800℃-100℃，靠物料自身氧化燃烧作燃料使窑温从800℃-100℃升至1350℃-1400℃，升温时间80min-120min，火焰扑满窑顶后，继续鼓风30min-50min，降温到600℃-650℃，保温300min-360min；冷却出第二窑后迅速加满第三窑，依此循环。

4.根据权利要求3所述的用废镁碳砖提取再生含碳电熔镁砂的方法，其特征在于：所述步骤②添窑的速度为100kg/min，待窑温升到800℃-1000℃时靠物料内的石墨氧化燃烧，靠物料作燃料，一次性将窑装成，鼓风100min，升温至1400℃，物料表层形成脱碳层；③继续鼓风40min，降温到650℃，保温330min。

5.根据权利要求1所述的用废镁碳砖提取再生含碳电熔镁砂的方法，其特征在于：采用倒焰窑，所述步骤②将①步骤的物料一次性将窑装成，待窑温升到800℃-1000℃时靠物料内的石墨氧化燃烧，靠物料作燃料，鼓风150min-180min，升温至1350℃-1400℃，物料表层形成脱碳层；③继续鼓风60min-90min，降温到600℃-650℃，保温500min-600min。

6.根据权利要求4所述的用废镁碳砖提取再生含碳电熔镁砂的方法，其特征在于：采用倒焰窑，所述步骤②将①步骤的物料一次性将窑装成，待窑温升到950℃时靠物料内的石墨氧化燃烧，靠物料作燃料，鼓风175min，升温至1400℃，物料表层形成脱碳层；③继续鼓风70min，降温到630℃，保温550min。