发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种电熔镁锆共晶材料的制作工艺，该制作工艺形成的镁锆共晶材料可直接制砖作为耐火材料，其产品性能稳定，可靠，同时无任何环境污染。

为解决以上问题，本发明的具体技术方案如下：一种电熔镁锆共晶材料的制作工艺，包括以下步骤：

1）按照重量份数比将MgO含量≥92%的轻烧氧化镁粉70～95份和ZrO2含量＞98.5%的氧化锆5～30份进行配料；

2）将步骤1的混合料充分混合后，经压密机压密后，再通过压球机压成直径为40mm的球；

3）将压制好的球料放入三相电弧炉内，并通过三相电弧炉通电后，对原料进行熔炼，熔炼温度为2200℃～3000℃；

4）原料熔融后，物料进行冷却，形成熔砣；

5）将熔砣破碎后，经过磁选机排除带有铁质成份，最后包装成品入库。

所述的ZrO2含量＞98.5%的氧化锆可以替换为ZrO2含量＞66%的锆英砂。

该电熔镁锆共晶材料的制作工艺采用上述的工艺步骤，可以直接产出镁锆共晶材料，该镁锆共晶材料不仅具有良好的抗渗透和渣侵性，而且具有增韧作用，同时增强了镁质材料的抗剥落性能，可广泛应用于冶金、建材等领域。