发明内容

本发明的目的在于提供一种KH-550硅烷偶联剂与硬脂酸钠复合 改性剂表面改性水镁石超细粉体的制备方法，该方法通过一种复合偶 联剂对水镁石进行表面改性，表面改性剂在有机填料和有机高聚物之 间架起一座分子桥，将极性不同，相容性甚差的两种物质偶联起来。 对水镁石进行表面改性来改善水镁石表面的润湿性，分散性和亲水 性，可增强水镁石阻燃填料与基体树脂的相互作用。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的：

一种复合改性剂表面改性水镁石粉体的制备方法，该方法是由 KH-550硅烷偶联剂与硬脂酸钠复合改性剂表面改性水镁石超细粉体 的制备方法，其步骤是：

A.称取水镁石粉体物料，装入表面改性设备可控温高速混合机 中；

B.预热物料，使水镁石粉体物料可控温高速混合机中高速搅拌 30min左右，控制温度≤90℃；

C.称取KH-550硅烷偶联剂与硬脂酸钠复合改性剂稀释剂水， 重量按KH-550硅烷偶联剂∶水＝1∶1～10；

D.称取KH-550硅烷偶联剂、硬脂酸钠，重量按物料：KH-550 硅烷偶联剂∶硬脂酸钠＝100∶0.4～2.5∶0.5～2.0；

E.配制表面改性溶液，将称取的复合改性剂倒入装有稀释剂的 容器中，并搅拌均匀；

F.高速混合物料，将所配制的表面改性溶液均匀、缓慢倒入高 速混合机的水镁石粉体物料中，并高速混合10～30min，控制温度≤ 100℃。

如上所述的KH-550硅烷偶联剂是指γ-甲基丙烯酸丙酯基三甲氧 基硅烷；对于不同粒度的水镁石填料系列产品，其粒度是：325～5000 目。

本发明的优点与效果是：

1.本发明阴离子表面活性剂中的亲水基与亲油基分别与氢氧化   镁和聚合物发生相互作用，可提高氢氧化镁在聚合物材料中的分散性 和相容性，改善阻燃材料的机械性能。

2.本发明以水为稀释剂，可减少有机溶剂对环境的污染。

3.本发明使用的硅烷类偶联剂是具有特殊结构的低分子有机硅 化合物，可改善填充材料的强度和耐热性。