具体实施方式

实施例1：

取氨碱废液，将其置于沉降器中沉降，净化除去不溶物。将沉降器上层 清液泵入过滤器过滤，分析滤液的组成：Ca2+0.90mol/L、Na+0.79mol/L、 Cl-2.59mol/L。称取氢氧化钙347g，溶解于8L净化氨碱废液中，搅拌形成混 合液。取24L浓海水，分析浓海水组成：SO42-0.094mol/L、Ca2+0.033mol/L、 Mg2+0.19mol/L、Cl-1.68mol/L、K+0.036mol/L、Na+2.13mol/L。

将上述所取净化氨碱废液溶解氢氧化钙的混合液和浓海水分别由混合液 进口10和浓海水进口11同时向结晶反应器中连续加入，调节净化氨碱废液 溶解氢氧化钙混合液和浓海水的进料量分别为2.4L/h和7.2L/h。当结晶反应 器中的进料液位超过循环提升装置6的上口时，开启循环提升装置6，循环 提升装置6的循环液提升流量为72L/h。

随着净化氨碱废液溶解氢氧化钙混合液和浓海水的连续加入，硫酸根离 子与钙离子结合形成较大粒径的硫酸钙晶体沉降到结晶反应器底部形成釜底 浆状液。镁离子与氢氧根结合生成粒径较小的氢氧化镁，在结晶反应器中循 环提升装置作用下，氢氧化镁在反应结晶筒7和结晶反应器壳体2之间上升， 上升至上部溢流圈9，形成溢流浆状液，再由溢流圈9流至溢流口8后进入 收集液桶。进料结束30min后关闭循环提升装置，再静置6h。打开底部排料 口5的排料阀门，并启动排渣装置4排出釜底浆状液，进入到离心机中离心 分离得到滤饼，滤饼用硫酸酸化至pH＝3的水洗涤后再次离心分离，得到硫 酸钙。将收集桶中的溢流浆状液泵至板框压滤机压滤得到的滤饼再洗涤压滤， 得到氢氧化镁。

所采用的结晶反应器的总体积为25L，结晶反应桶7的体积为8L。

实施例2：

取氨碱废液，首先将其置于沉降器中沉降，除去不溶物。将沉降器上层 清液泵入过滤器过滤，分析滤液的组成：Ca2+0.90mol/L、Na+0.79mol/L、 Cl-2.59mol/L。称取氢氧化钙520g，溶解于6L净化氨碱废液中，搅拌形成混 合液。取24L浓海水，分析浓海水组成：SO42-0.094mol/L、Ca2+0.033mol/L、 Mg2+0.19mol/L、Cl-1.68mol/L、K+0.036mol/L、Na+2.13mol/L。

将上述所取净化氨碱废液溶解氢氧化钙的混合液和浓海水分别由混合液 进口10和浓海水进口11同时向结晶反应器中连续加入，调节净化氨碱废液 溶解氢氧化钙混合液和浓海水的进料量分别为1.02L/h和4.08L/h。当结晶反 应器中的进料液位超过循环提升装置6上口时，开启循环提升装置6，循环 提升装置6的循环液提升流量为61.2L/h。

随着净化氨碱废液溶解氢氧化钙混合液和浓海水的连续加入，硫酸根离 子与钙离子结合形成较大粒径的硫酸钙晶体沉降到结晶反应器底部形成釜底 浆状液。镁离子与氢氧根结合生成粒径较小的氢氧化镁，在结晶反应器中循 环提升装置作用下，氢氧化镁在反应结晶筒7和结晶反应器壳体2之间上升， 上升至上部溢流圈9，形成溢流浆状液，再由溢流圈9流至溢流口8后进入 收集液桶。进料结束30min后关闭循环提升装置，再静置8h。打开底部排料 口5的排料阀门，并启动排渣装置4排出釜底浆状液，进入到离心机中离心 分离得到滤饼，滤饼用硫酸酸化至pH＝3的水洗涤后再次离心分离，得到硫 酸钙。将收集桶中的溢流浆状液泵至板框压滤机压滤得到的滤饼再洗涤压滤， 得到氢氧化镁。

所采用的结晶反应器的总体积为25L，结晶反应桶7的体积为8L。

实施例3：

取氨碱废液，首先将其置于沉降器中沉降，除去不溶物。将沉降器上层 清液泵入过滤器过滤，分析滤液的组成：Ca2+0.90mol/L、Na+0.79mol/L、 Cl-2.59mol/L。称取氢氧化钙832g，溶解于10L净化氨碱废液中，搅拌形成 混合液。分析浓海水组成：SO42-0.13mol/L)、Ca2+0.05mol/L、Mg2+0.3mol/L、 Cl-3.26mol/L、K+0.064mol/L、Na+2.78mol/L。

取上述净化氨碱废液溶解氢氧化钙的混合液和30L浓海水分别由进口10 和11同时向结晶反应器中连续加入，调节净化氨碱废液溶解氢氧化钙混合液 和浓海水的进料量分别为3.2L/h和9.5L/h。当结晶反应器中的进料液位超过 循环提升装置6上口时，开启循环提升装置6，循环提升装置6的循环液提 升流量为123L/h。

随着净化氨碱废液溶解氢氧化钙混合液和浓海水的连续加入，硫酸根离 子与钙离子结合形成较大粒径的硫酸钙晶体沉降到结晶反应器底部形成釜底 浆状液。镁离子与氢氧根结合生成粒径较小的氢氧化镁，在结晶反应器中循 环提升装置作用下，氢氧化镁在反应结晶筒7和结晶反应器壳体2之间上升， 上升至上部溢流圈9，形成溢流浆状液，再由溢流圈9流至溢流口8后进入 收集液桶。进料结束30min后关闭循环提升装置，再静置10h。打开底部排 料口5的排料阀门，并启动排渣装置4排出釜底浆状液，进入到离心机中离 心分离得到滤饼，滤饼用硫酸酸化至pH＝3的水洗涤后再次离心分离，得到 硫酸钙。将收集桶中的溢流浆状液泵至板框压滤机压滤得到的滤饼再洗涤压 滤，得到氢氧化镁。

所采用的结晶反应器的总体积为25L，结晶反应桶7的体积为8L。