权利要求书

1.一种利用氨碱废液与浓海水联产硫酸钙和氢氧化镁的方法，其特征 在于：技术步骤包括氨碱废液净化（S1）、氢氧化钙溶解（S2）、结晶反应 （S3）、釜底浆状液分离洗涤（S4）以及溢流浆状液过滤洗涤（S5）；氨碱 废液净化（S1），将氨碱废液置于沉降器中沉降，除去大颗粒和水不溶性杂 质，过滤上层清液，得到净化氨碱废液；氢氧化钙溶解（S2），在净化氨碱 废液中加入氢氧化钙，搅拌溶解得到混合溶液；结晶反应（S3），将氢氧化 钙溶解（S2）步骤得到的混合溶液与浓海水分别连续加入到结晶反应器中， 在结晶反应器中的循环提升装置作用下连续循环混合反应，硫酸根离子与钙 离子结合形成较大粒径的硫酸钙晶体沉降到结晶反应器底部，形成釜底浆状 液，镁离子与氢氧根离子形成粒径较小的氢氧化镁通过循环提升装置在结晶 反应器中上升，升至溢流圈，并从溢流口溢出，进入收集液桶；釜底浆状液 分离洗涤（S4），将釜底浆状液从排料口排出，进入到离心机中离心分离得 到滤饼，用硫酸酸化水洗涤滤饼，然后再次离心分离，得到硫酸钙；溢流浆 状液过滤洗涤（S5），将收集液桶中的溢流浆状液泵至板框式压滤机压滤得 到滤饼，清水洗涤滤饼，再次压滤得到氢氧化镁。

2.根据权利要求1所述利用氨碱废液与浓海水联产硫酸钙和氢氧化镁 的方法，其特征在于：所述氢氧化钙溶解（S2）步骤中，氨碱废液与氢氧化 钙中钙的摩尔比为1:0.5～1:1.5。

3.根据权利要求1所述利用氨碱废液与浓海水联产硫酸钙和氢氧化镁 的方法，其特征在于：所述结晶反应（S3）步骤中，加入结晶反应器中浓海 水和结晶反应器中循环提升装置的循环液流量比为1:10～1:20，混合溶液中 的氢氧根离子与浓海水中镁离子的摩尔比为2:1～4:1。

4.根据权利要求3所述利用氨碱废液与浓海水联产硫酸钙和氢氧化镁 的方法，其特征在于：所述所述结晶反应（S3）步骤中，将溶解氢氧化钙混 合溶液与浓海水分别连续加入到结晶反应器中，进料结束30min后，关闭循 环提升装置，再静置6～12h。

5.根据权利要求1所述利用氨碱废液与浓海水联产硫酸钙和氢氧化镁 的方法所采用的结晶反应器，其特征在于：所述的结晶反应器包括圆柱形筒 体和圆锥形尾体，结晶反应器壳体（1）包括上部圆筒（2）和下部锥体（3）， 下部锥体（3）的锥底处设置排渣装置（4），靠近排渣装置（4）的锥体锥 面上有排料口（5），上部圆筒（2）的上部外侧有环状溢流圈（9），溢流 圈（9）的底部设置溢流口（8）；上部圆筒（2）内有同轴的反应结晶桶（7）， 反应结晶桶（7）为底部敞口的圆筒，顶部设置两个进料口，分别为氨碱废 液溶解氢氧化钙的混合液进口（10）和浓海水进口（11）；反应结晶桶（7） 的内部设置循环提升装置（6），循环提升装置（6）是带有涡轮式浆叶的混 合器，涡轮式浆叶设置在底部敞口的细长圆筒内，可以使从反应结晶桶（7） 底部进入的料液在桶内自下而上循环运动。