技术领域及背景

本发明涉及无机化工领域中硫酸钙和氢氧化镁的制备方法，特别涉及利 用氨碱废液溶解氢氧化钙的混合液与浓海水通过结晶技术联产硫酸钙和氢氧 化镁的方法。

背景技术

我国是纯碱生产大国，纯碱总产量已经突破2000万吨，目前采用的纯碱 生产工艺主要为氨碱法。氨碱法纯碱生产工艺产生大量的氨碱废液，每生产1 吨纯碱要排放10m3的氨碱废液。传统的氨碱废液处理方法是将废液排到土石 筑坝围堤的渣场内，自然澄清，天然碳化，待澄清液pH值和浊度等指标合格 后再排放。上述废液处理方法中，长期堆积的废液势必造成环境污染和土地 资源浪费，而且大量的氨碱废液也没有得到充分利用。

氨碱废液主要成分为氯化钙和氯化钠，其含量分别为90～120g/l和45～ 55g/l。为充分利用氨碱废液，现有从废液中分离并联产氯化钠和氯化钙的工 艺以实现氨碱废液处理。该工艺首先在废液中加石灰乳去除Mg2+，然后加 BaCl2去除SO42-；再将净化的废液分两步进行蒸发浓缩和冷却结晶，第一步 产出NaCl，第二步产出片状CaCl2。该工艺的缺点是需占用大面积的盐田，对 于不具备晒盐条件的企业具有很大的局限性，不可能完全解决氨碱废液的处 置问题。因此，氨碱废液的处理和综合利用依然是制碱行业长期以来亟待解 决的问题。