发明内容

本发明的目的是，采用菱镁矿石粉代替氧化镁粉作为液体吸收剂，以降低湿式镁法

烟气脱硫工艺的运行成本，完善湿式镁法烟气脱硫技术，避免氧化镁法脱硫剂制造环节的燃料消耗及烟气治理，降低脱硫剂制造成本，以利于湿式镁法烟气脱硫技术的推广应用，有利于综合环保指标的控制。

本发明的技术方案是，一种利用菱镁矿石粉进行烟气脱硫的方法，其工艺流程是：

①球磨矿石，将菱镁矿石送入球磨机，研磨成250-300目的粉末，按比例与水配制

成吸收浆液(吸收剂)，浆液含固量20％-30％，送入脱硫塔，

②烟气去杂，将锅炉烟气引入烟气脱硫预处理装置，经循环水喷淋，降低烟气温度，

去除部分烟尘、HCl、HF、SO3成分，通过预处理装置的工艺水加入量进行调节，保证脱硫塔入口的气体温度，送入脱硫塔，

③吸收反应，在脱硫塔中，烟气中的SO2与吸收浆液中的MgCO3反应，生成MgSO3，从而将烟气中的SO2去除，控制脱硫塔内温度在50-55℃，循环浆液PH值控制在5-6区间，

④副产品的制备，当脱硫吸收循环过程稳定后，循环浆液即可进入副产品的制备装

置，通过脱水生成纯度较高的亚硫酸镁，或通过曝气氧化，去杂质，再浓缩，生成硫酸镁肥料。

本发明的积极效果是，直接用菱镁矿石粉代替氧化镁粉作为液体吸收剂，避免氧化

镁法脱硫剂制造环节的燃料消耗及烟气治理，降低湿式镁法烟气脱硫工艺的运行成本，完善湿式镁法烟气脱硫技术。适用于湿式镁法的烟气脱硫工艺。

附图说明

以下结合附图及实施例，对本发明作进一步描述。

图1是利用菱镁矿石粉进行烟气脱硫的工艺流程图