权利要求书

1、一种利用菱镁矿石粉进行烟气脱硫的方法，包括配制吸收剂，吸收反应，副产 品制备，其特征是：

①球磨矿石，将菱镁矿石送入球磨机，研磨成250-300目的粉末，按比例与水配制 成吸收浆液，浆液含固量20％-30％，送入脱硫塔，

②烟气去杂，将锅炉烟气引入烟气脱硫预处理装置，经循环水喷淋，降低烟气温度， 去除部分烟尘、HCl、HF、SO3成分，通过预处理装置的工艺水加入量进行调节，保证 脱硫塔入口的气体温度，送入脱硫塔，

③吸收反应，在脱硫塔中，烟气中的SO2与吸收浆液中的MgCO3反应，生成MgSO3， 从而将烟气中的SO2去除，控制脱硫塔内温度在50-55℃，循环浆液PH值控制在5-6 区间，

④副产品的制备，当脱硫吸收循环过程稳定后，循环浆液即可进入副产品的制备装 置，通过脱水生成纯度较高的亚硫酸镁。

2、如权利要求1所述的利用菱镁矿石粉进行烟气脱硫的方法，其特征是，当脱硫 吸收循环过程稳定后，循环浆液即可进入副产品的制备装置，通过曝气氧化，去杂质， 再浓缩，生成硫酸镁肥料。